Odpowiedzi na pytanie do przetargu pod nazwą:

„Przebudowa boiska treningowego przy ul. Śniadeckich w Jaśle”

Nr zamówienia ZP3/2019 ,

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 551606-N-2019 z dnia 2019-05-23.

Pytanie 1:

Wnosimy o dopuszczenie trawy o następujących parametrach:

- Długość włókna nad podkładem: 45mm - zgodna z wymaganiem,

- Dtex: 17 500 - 8% gorszy od wymaganego,

- Ciężar włókna : 1 986 g/m2 - ponad 20% wyższy od wymaganego,

- Waga całkowita nawierzchni: 3 014 g/m2 - 10% wyższa od wymaganej ,

- Ilość pęczków: 11 933 pęczków/m2 - ponad 20% więcej niż wymagane,

- Ilość włókien : 286 392 włókien/m2 - 6% więcej niż wymagane,

- 2 rodzaje włókien: PE monofilamentowe wzmocnione rdzeniem o grubości 315 / 318 mikronów i dodatkowe włókno kręcone (100% PE) o grubości 140 mikronów - oba rodzaje 6% gorsze od wymaganych .

Odpowiedź:

Zamawiający określając wymogi dot. sztucznej trawy, oczekuje wydłużoną trwałość nawierzchni i niskie koszty utrzymania. Wysoka gęstość trawy (dodatkowe dolne włókna) umożliwiają utrzymanie granulat na boisku, ułatwiając prace konserwacyjne.

Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej 3 globalnych producentów trawy oferuje wymagany system sztucznej trawy:  45 mm z zasypem EPDM na macie elastycznej shockpad.

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ dot. sztucznej trawy - bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o WYŻSZYCH parametrach technicznych niż opisane w SIWZ

Pytanie 2:

W opisie wykonawczym branży elektrycznej, na stronie nr 4 pkt 6 widnieje taki zapis:„Opcjonalnie maszt może być wyposażony w komunikacje pionową za pomocą demontowalnych szczebli włazowych”. Chcielibyśmy poinformować, iż nie ma możliwości opcji montażu szczebli włazowych. System wejściowy musi zostać zamontowany podczas scalania masztu, maszt z systemem wejściowym jest znacznie droższy i wymaga znacznie większego fundamentu.

Prosimy o wyraźną informację czy maszty mają mieć system wejściowy czy nie?

Odpowiedź:

Maszty oświetleniowe nie muszą mieć systemu wejściowego.

Pytanie 3:

W projekcie występują tablice TZM, które wg opisu mają być zamontowane w masztach. Naszym zdaniem tablice te powinny być zamontowane przy masztach. Oprawy LED 1000W wyposażone są
w zasilacze, które ze względów eksploatacyjnych powinny znajdować się w szafach przy masztach. Zasilacz waży ok. 8 kg i ma wymiary ok. 500x200x150mm, montaż zasilaczy na masztach wymusza zastosowanie masztów o mocniejszej konstrukcji co znacząco podnosi cenę masztu i jest uciążliwe przy konserwacji, głównie w sytuacji gdy maszty nie mają systemu wejściowego.

Prosimy o potwierdzenie, że zasilacze LED mają być zamontowane w szafach przy masztach?

Odpowiedź:

Układy zasilające do opraw LED można montować w obudowach (szafach) u podstawy masztu, stosować szafy w wykonaniu odpornym na uderzenia i warunki atmosferyczne. Montaż opraw i zasilaczy oraz oprzewodowanie wykonywać zgodnie z instrukcjami montażu konkretnie wybranego producenta tych urządzeń.

Pytanie 4:

Wnosimy o modyfikację SIWZ w tym zakresie i potwierdzenie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną wymagane są̨ następujące dokumenty:

Dokumenty dla nawierzchni ze sztucznej trawy:

a.	autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta,

b.	kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

c. 	Karta techniczna maty amortyzującej potwierdzająca wymagane minimalne 		parametry potwierdzona przez producenta,

d.	Atest PZH dla trawy i granulatu,

e.	Raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp EPDM, mata), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu (trawy syntetyczna, mata i wypełnienie EPDM); W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza badania z różnym zasypem np. EPDM z recyklingu lub EPDM pierwotny. Zamawiający NIE dopuszcza badania z zasypem SBR. Do realizacji inwestycji Zamawiający wymaga EPDM z recyklingu (szary lub zielony).

f.	Producent trawy posiada status Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);

g.	próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25 x 15 cm z metryką producenta,

h.	próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu gumowego (min. 100 gr.) z określeniem 
nazwy i rodzaju.

i.	próbka maty amortyzującej z nazwą produktu (wymiary 25 cm x 20 cm).

Tak postawiony wymóg zabezpieczy Zamawiającego przed wybraniem nieuczciwego Wykonawcy, bowiem w branży budownictwa sportowego funkcjonują firmy, z którymi producenci traw syntetycznych nie chcą współpracować w trosce o reputację i prawidłowość instalacji swoich produktów.

Odpowiedź:

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowaną nawierzchnię wymagań, Zamawiający będzie wymagał dokumenty dot. nawierzchni ze sztucznej trawy przed podpisaniem Umowy z Wykonawcą, na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie drugiego, równoważnego wariantu trawy syntetycznej o parametrach i dokumentach jak niżej.

Minimalne parametry dla wariantu:

wysokość włókna:  min 42mm max 50mm typ włókna: monofil

rodzaj włókna: 100% polietylen, włókna monofilowe, wszystkie o takim samym kształcie tj. diamentu z rdzeniami

Dtex: min. 15.000 dtex

grubość każdego włókna: min. 350 mikronów (wszystkie o jednakowej grubości, co powoduje, że nawierzchnia zużywa się wolniej i równomiernie, gdyż nie ma włókien o grubośc! 150 mikronów, co zamawiający podaje w swojej specyfikacji do trawy )

ilość pęczków min 10.000/m 2 ilość włókien min 127.200/m2

ilość włókien min 127.200/m2 waga włókna min 1555 g/m2 waga całkowita min 2800 g/m2

kształt włókna diament z rdzeniami wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu pod trawą należy zamontować matę amortyzującą prefabrykowaną , grubość maty min. 20mm

Prosimy o dokonanie zmiany w zapisie dotyczącym jednego z dokumentów tj. zmianę z wymogu: Producent trawy ma posiadać status Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee)" na „Producent trawy ma posiadać status minimum Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee)", gdyż Zamawiający nie może dyskryminować producentów , którzy mają wyższy status niż licencjonowany.

Odpowiedź:

Zamawiający określając wymogi dot. sztucznej trawy, oczekuje wydłużoną trwałość nawierzchni i niskie koszty utrzymania. Wysoka gęstość trawy (dodatkowe dolne włókna) umożliwiają utrzymanie granulat na boisku, ułatwiając prace konserwacyjne.

Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej 3 globalnych producentów trawy oferuje wymagany system sztucznej trawy:  45 mm z zasypem EPDM na macie elastycznej shockpad.

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ dot. sztucznej trawy - bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o WYŻSZYCH parametrach technicznych niż opisane w SIWZ.

W ramach poszerzenie konkurencyjności Zamawiający dopuszcza (oprócz FIFA Licensee)   także Producentów trawy z tzw. grupy FPP (Preferowani Producenci FIFA).

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Nie. Za termin zakończenia uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do wyceny.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10:

Czy do wykonania podbudowy można użyć kruszywa dolomitowego?

Odpowiedź:

Należy zastosować kruszywo zgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie 11:

Projekt podaje wymagania dla trawy:

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej 45 mm

Długość włókna monofil nad podkładem: min. 45 mm

1. Dtex: min. 19.000,

2. Ciężar włókna: min. 1 600 gr/m2

3. Waga całkowita nawierzchni: min. 2 800 gr/m2

4. Ilość pęczków: min. 9 200 pęczków/m2

5. Ilość włókien: min. 270.000/m2

6. Rodzaj włókna:

2 rodzaje włókien: Polietylenowe - monofilamentowe, wzmocnione rdzeniem o grubości min. 320 / 340 mikronów i dodatkowe włókno dolne, kręcone (PE) min. 150 mikronów

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nowoczesnej wyczynowej piłkarskiej trawy sztucznej o specyfikacji:

na podkładzie elastycznym pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych w projekcie dokumentów z uwzględnieniem badan laboratoryjnych z innym rodzajem wypełnienia niż zamawiany (pod warunkiem zastosowania wymaganego wypełneninia).

Niedopuszczenie wnioskowanych traw sztucznych będzie dowodziło celowemu działaniu uniemożliwiającemu uczciwą konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający określając wymogi dot. sztucznej trawy, oczekuje wydłużoną trwałość nawierzchni i niskie koszty utrzymania. Wysoka gęstość trawy (dodatkowe dolne włókna) umożliwiają utrzymanie granulat na boisku, ułatwiając prace konserwacyjne.

Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej 3 globalnych producentów trawy oferuje wymagany system sztucznej trawy:  45 mm z zasypem EPDM na macie elastycznej shockpad.

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ dot. sztucznej trawy - bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o WYŻSZYCH parametrach technicznych niż opisane w SIWZ

Pytanie 12:

Zwracamy się do Zamawiającego do dopuszczenie jako produkt równoważny trawy syntetycznej o poniższych parametrach technicznych .

- Długość włókna monofil nad podkładem: min. 42 mm

- Dtex: min. 15.000,

- . Ciężar włókna: min. 1 555 gr/m2

- . Waga całkowita nawierzchni: min. 2 800 gr/m2

- . Ilość pęczków: min. 10 OOO pęczków/m2

- . Ilość włókien: min. 127.000/m2

Rodzaj włókna:

1 rodzaj włókien: Polietylenowe - monofilamentowe , wzmocnione rdzeniem o

grubości włókna min. 350 mikronów każde i dodatkowe włókno dolne, kręcone (PE) min. 350 mikronów Parametry maty:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana

- Grubość maty: min. 20 mm

Odpowiedź:

Zamawiający określając wymogi dot. sztucznej trawy, oczekuje wydłużoną trwałość nawierzchni i niskie koszty utrzymania. Wysoka gęstość trawy (dodatkowe dolne włókna) umożliwiają utrzymanie granulat na boisku, ułatwiając prace konserwacyjne.

Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej 3 globalnych producentów trawy oferuje wymagany system sztucznej trawy:  45 mm z zasypem EPDM na macie elastycznej shockpad.

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ dot. sztucznej trawy - bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o WYŻSZYCH parametrach technicznych niż opisane w SIWZ.

Pytanie 13:

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego produktu równoważnego trawy syntetycznej. Zaproponowana poniżej trawa wykonana jest w nowoczesnej technologii produkcji. Połączenie włókien monofilowych z firbylowanymi gwarantuje wysoką jakoś produktu. Włókna fibrylowane zagęszczają trawę co ma istotne znaczenie dla mniejszego zużycia granulatu gumowego. Wiąże się to z mniejszymi kosztami eksploatacji i konserwacji obiektu.

W związku  z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o niżej wymienionych parametrach.

- rodzaj włókna: monofil  100%  polietylen + fibrylowane 100 % polipropylen

- ciężar włókna: min 1600gr/m2

- waga całkowita nawierzchni: min 2800 gr/m2

- wysokość włókna trawy: min. 45mm

- gęstość pęczków: min. 15900/m2

- gęstość włókien: monofilowych  min. 120000/m2 i fibrylowanych 15000/m2

- Dtex:  dwa rodzaje włókien monofilowe min. 13200 oraz fibrylowane min 6600

- Grubość włókna: min. 400mikronów dla monofilu i min. 130 mikronów dla fibrylu

- Kolor: zielony, min. 2 odcienie
- Wypełnienie : piasek kwarcowy, granulat EPDM ( zielony , szary lub inny oprócz czarnego). Ilość wypełnienia użytkowanego i stabilizującego wg wytycznych wynikających z raportu z badań laboratoryjnych FIFA oferowanego systemu

Parametry maty :

- rodzaj maty : mata prefabrykowana

-grubość maty min 20mm

Odpowiedź:

Zamawiający określając wymogi dot. sztucznej trawy, oczekuje wydłużoną trwałość nawierzchni i niskie koszty utrzymania. Wysoka gęstość trawy (dodatkowe dolne włókna) umożliwiają utrzymanie granulat na boisku, ułatwiając prace konserwacyjne.

Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej 3 globalnych producentów trawy oferuje wymagany system sztucznej trawy:  45 mm z zasypem EPDM na macie elastycznej shockpad.

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ dot. sztucznej trawy - bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o WYŻSZYCH parametrach technicznych niż opisane w SIWZ

Pytanie 14:

Prosimy o usunięcie żądania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez producenta trawy statusu Licencjobiorcy FIFA ( FIFA Licences)

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu, który spełnia wymagania FIFA i PZPN. Wymóg statusu FIFA Licensee jest konieczny, aby stwierdzić że oferowany produkt spełnia wymagania FIFA, tym samym PZPN.

W ramach poszerzenie konkurencyjności Zamawiający dopuszcza (oprócz FIFA Licensee)   także Producentów trawy z tzw. grupy FPP (Preferowani Producenci FIFA)

Pytanie 15:

Zamawiający wskazał szczegółowe parametry nawierzchni z trawy syntetycznej. Taki opis części przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują nawierzchnie zgodnie z wymaganiami FIFA. Wskazanie tak wielu szczegółowych parametrów wskazuje na konkretną nawierzchnię konkretnego producenta. Zamawiający w ten sposób ogranicza całkowicie możliwość zaoferowania produktów, które jakościowo oraz wytrzymałościowo nie odbiegają od określonych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby było przynajmniej trzech producentów nawierzchni.  Z informacji  uzyskanych na rynku jest tylko jeden producent spełniający wymagania Zamawiającego (parametry techniczne oraz dokumenty), co jest sprzeczne z przepisami prawa.

Zamawiający opisując w tak szczegółowy sposób parametry sztucznej trawy, chciał na pewno uzyskać jak najbardziej wytrzymały produkt, wpisując jednak różne grubości włókna powoduje obniżenie jej trwałości, ponieważ włókna o różnej grubości ulegają nierównemu ścieraniu, co znacznie obniża trwałość. Zapis taki jedynie ogranicza krąg producentów sztucznej trawy.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie sztucznej trawy o poniższych parametrach:

Długość włókna nad podkładem: 42mm Dtex: min. 15.000

Ciężar włókna: min. 1555 g/m2

Waga całkowita nawierzchni: min. 2.800 g/m2 Ilość pęczków: min. 1O.OOO pęczków/m2

Ilość włókien: min. 127.2000/m2

Rodzaj włókna: polietylen, monofilament, wzmocniony rdzeniem- min. 350 mikronów dla wszystkich włókien.

Zamawiający wymaga również, aby producent posiadał status Licencjobiorcy FIFA, dyskryminując  producentów. z  wyższym   statusem.  Prosimy  o  dopuszczenie  producenta  o statusie minimum Licencjonowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający określając wymogi dot. sztucznej trawy, oczekuje wydłużoną trwałość nawierzchni i niskie koszty utrzymania. Wysoka gęstość trawy (dodatkowe dolne włókna) umożliwiają utrzymanie granulat na boisku, ułatwiając prace konserwacyjne.

Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej 3 globalnych producentów trawy oferuje wymagany system sztucznej trawy:  45 mm z zasypem EPDM na macie elastycznej shockpad.

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ dot. sztucznej trawy - bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o WYŻSZYCH parametrach technicznych niż opisane w SIWZ

Pytanie 16:

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej;

    - Rysunku- projektu korony słupów oświetleniowych

    - Rysunku- projektu ogrodzenia, bram oraz furtek z paneli systemowych

Odpowiedź:

Ad1. Lokalizacja projektowanej bramy wjazdowej oraz furtek została określona w projekcie zagospodarowania terenu a system w opisie technicznym.  Szczegóły należy uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji.

Ad 2. Korony masztów muszą być projektowane  indywidualnie do zastosowanych typów naświetlaczy i uwzględniać rozwiązania  konstrukcyjne masztów wybranego przez wykonawcę producenta.

W związku z tym zamawiający oczekuje , iż wykonawca zaproponuje i przyjmie rozwiązanie korony masztu, z optymalnym  rozmieszczeniem naświetlaczy zapewniającym właściwe parametry oświetlenia boiska oraz uwzględni aspekty wytrzymałościowe masztów.

Pytanie 17:

W celu poszerzenia konkurencyjności postępowania, wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu sztucznej trawy 40 mm zasypany ekologicznym granulatem EPDM kolor zielony lub z recyklingu w kolorze szarym. Trawa instalowana na macie elastycznej (shockpad) gwarantująca odpowiednią amortyzację i bezpieczeństwo. Nawierzchnia trawy składa się z dwóch rodzajów włókien – główne i dolne kręcone. Dolne, kręcone włókna pomagają ograniczyć przemieszczenia się gumowego granulatu poza teren syntetycznej murawy, a dodatkowo poprawiają amortyzację. Wysoka gęstość projektowanej nawierzchni plus dolne włókna pomogą także obniżyć koszty utrzymania boiska szczególnie w okresie zimowym.

1.       Metoda produkcji : tuftowana

2.       Skład włókna : 100% polietylen(PE),

3.       Wysokość włókna: min 40 mm

4.       Rodzaj i przekrój włókna, grubość włókna oraz dtex

a)      PIERWSZE WŁÓKNO

·         MONOFILOWE (100%) PROSTE z rdzeniem wzmacniającym o

przekroju rombu w ilości 60%

·        Grubość włókna – min. 360 µm

·        Ciężar włókna (dtex) – min. 13 000

b)      DRUGIE WŁÓKNO

·        WŁÓKNO MONOFILOWE (100%) TEKSTUROWANE, KRĘCONE W ILOŚCI

40%

·        Grubość włókna – min. 250 µm

·        Ciężar włókna (dtex) – min. 7 800

5.       Ilość pęczków na m2 – min. 13 700

6.       Ilość włókien na m2 – min. 137 000

7.       Podkład : poliuretanowy lub lateksowy

8.       Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku

9.       Przepuszczalność wody sztucznej trawy – min. 3 000 mm/h

10.    Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed i po starzeniu

– min. 40 N

11.    Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu

– min. 160 N/100mm

12.    Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2.600 g

13.    Parametry maty :

·        Rodzaj maty: mata typu E-layer

·        Grubość maty: min. 25 mm

Trawa posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty wraz z certyfikatem FIFA Qality.

Odpowiedź:

Zamawiający określając wymogi dot. sztucznej trawy, oczekuje wydłużoną trwałość nawierzchni i niskie koszty utrzymania. Wysoka gęstość trawy (dodatkowe dolne włókna) umożliwiają utrzymanie granulat na boisku, ułatwiając prace konserwacyjne.

Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej 3 globalnych producentów trawy oferuje wymagany system sztucznej trawy:  45 mm z zasypem EPDM na macie elastycznej shockpad.

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ dot. sztucznej trawy - bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o WYŻSZYCH parametrach technicznych niż opisane w SIWZ

Pytanie 18:

- Wskazanie co najmniej dwóch producentów opisanej w dokumentacji nawierzchni z trawy syntetycznej a jeżeli Zamawiający nie może spełnić tego warunku to,:

- modyfikacji przez Zamawiającego SIWZ poprzez dopuszczenie nawierzchni innych producentów np. o parametrach jak poniżej.

Długość włókna monofilowego nad podkładem:  		min. 42 mm  max. 45 mm

- Dtex:  					min. 16.000,

- Ciężar włókna:			min. 1 500 gr/m2

- Grubość włókna:		            min. 450  µm

- Waga całkowita nawierzchni:  	min. 2 800 gr/m2

- Ilość pęczków: 			min. 10 000 pęczków/m2

- Ilość włókien:				min. 120.000/m2

- Profil/kształt włókna:			karo, diament

- Kolor:					min. dwa kolory włókien w jednym pęczku

- Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 40 N (po starzeniu wodą) ;

- Wytrzymałośc łączenia klejonego:    min. 150 N ( po starzeniu wodą)

- Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 2 000 mm/h

- Przepuszczalność wody przez cały system:    min.  1200 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzującej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana

- Grubość maty: 				   min. 10 mm

- Gęstość: 				   min. 50 kg/m3

- Absorbcja wstrząsów:                              min. 38%

- Deformacja pionowa: 			   min. 5,5 mm

Odpowiedź:

Zamawiający określając wymogi dot. sztucznej trawy, oczekuje wydłużoną trwałość nawierzchni i niskie koszty utrzymania. Wysoka gęstość trawy (dodatkowe dolne włókna) umożliwiają utrzymanie granulat na boisku, ułatwiając prace konserwacyjne.

Wg wiedzy Zamawiającego co najmniej 3 globalnych producentów trawy oferuje wymagany system sztucznej trawy:  45 mm z zasypem EPDM na macie elastycznej shockpad.

Wobec powyższego Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ dot. sztucznej trawy - bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o WYŻSZYCH parametrach technicznych niż opisane w SIWZ

Dwaj producenci opisanej w dokumentacji nawierzchni z trawy syntetycznej: m.in. Astroturf, Eurofield, ACT GLOBAL.